PVPP过滤系统的效果分析研究

郑翔鹏   张锦益

（福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司技术中心，362100）

摘要：通过对PVPP过滤系统研究，表明PVPP的作用效果，同时在对多酚和聚合指数的分析中，说明经PVPP过滤对酒体存在不利的影响；引入PVPP灰分分析，表针PVPP的实际效果和处理方式。

关键词：PVPP；过滤；啤酒

前言

PVPP是一种不溶性高分子交联的聚乙烯聚吡咯烷酮，商品名称“polyclar”。啤酒精滤中优先选择PVPP过滤系统，一般型号为循环使用的型号，颗粒0~400μm，表面积0.3m2/g，1kgPVPP吸水后能达到8L体积。其中，PVPP含量＞95%，水分＜5%，溶解单体PVPP≤0.01%，1%水溶液pH5~11，可溶物＜1%，灰分＜0.4%，砷＜3mg/kg，重金属＜20mg/kg。PVPP为白色或米色粗粉末，可以同时吸附黄烷醇物质和单宁，由于存在于啤酒中的单宁和其他黄烷醇物质只能作为防止啤酒产生新的氧化的保护剂，而在酿造过程中所生成的老化潜力没有关系，因此在有些PVPP生产厂家强调了通过PVPP处理的酒体有更强的风味稳定性，甚至还可以吸附高度氧化的黄烷醇物质，这些物质可以优先吸附通过刺激氧自由基的生成，从而提高酒体的非生物稳定性；但是，一些酒类专家表明，酒体需要适量的多酚，可以增加酒体的口感柔和性，同时在一定程度上保留些具有抗老化能力的小分子多酚，增加酒体后期的风味稳定性。

在PVPP的使用中，不同啤酒的PVPP使用量不同，据研究表明，含有20%辅料的啤酒黄烷醇物质含量在30~40mg/hl，如果将25~30%的黄烷醇物质还原可以得到12月的货架期，为了达到此效果，应用一次性PVPP的添加量在15~20mg/hl，而应用再生PVPP的添加量在35~40mg/hl，较低添加量的PVPP优先除去黄烷醇物质二聚合体和较大聚合物，只有当PVPP添加量为100mg/hl时才能除去大量的儿茶酚等单聚合体，其中PVPP结合多酚的能力约为每克PVPP能结合90mg多酚。

本文主要基于PVPP过滤系统的基础上研究PVPP作用效果以及对啤酒一些特性影响，从中判断优化PVPP的使用，同时，引入PVPP灰分的检测分析，从另一个方面反应在实际使用过程中PVPP的使用效果以及相应的处理方式。

PVPP过滤系统概括

啤酒需要进行稳定化处理，一般用PVPP过滤。在整个PVPP过滤系统中，首先是PVPP预涂，当压力和水位达到设定值后开始预涂，预涂中对每平方米的预涂量、过滤面积、PVPP量、包括悬浮物都有一定的要求；经过预涂后进入稳定循环过程，在这个过程中，注意压力的变化和相关阀门的关闭情况，其中在整个过滤中PVPP板的阀门应该是关闭的，过滤中要注意空气和流量等因素的影响；过滤完毕后，进入再生阶段，再生前必须准备好碱和热酸罐，其中温度是比较重要的参数，过滤结束后，PVPP机用冷水冲洗，然后用热碱冲洗，碱要控制温度，如温度低于设定值，碱要被加热到设定温度，当添加罐空时，热酸打到添加罐清洗，冲洗几次结束后，碱被加热到设定的温度后与PVPP接触几分钟后得到再生；再生完后PVPP进入回收阶段，打开相关阀门，PVPP被压回添加罐，同时反复清洗PVPP浊棒直到添加罐达到一定液位，此时过滤机为空后再充脱氧水，打循环，即可。

PVPP过滤效果分析

PVPP最主要的作用是吸附多酚，提高酒体的非生物稳定性，对于其他指标的影响分析如下说明。我们选择13罐10.0°酒体进行试验，分析经与不经PVPP过滤系统差异分析，主要分析指标为啤酒的总酸、色度、浓度、风味物质、泡沫、苦味值、啤酒的非生物稳定性，其中还将对酒体多酚和花色苷进行分析。

1、一般指标差异分析

主要只啤酒的总酸、色度、浓度、泡沫、苦味值，具体结果如下：

表一  一般指标差异分析

| 罐号 | 未经PVPP |  |  |  |  | 经PVPP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总酸 | 色度 | 浓度 | 泡沫 | 苦味值 | 总酸 | 色度 | 浓度 | 泡沫 | 苦味值 |
| 1# | 1.33 | 4.2 | 9.93 | 244 | 8.8 | 1.33 | 4.3 | 9.94 | 245 | 8.7 |
| 2# | 1.35 | 3.9 | 10.00 | 251 | 9.2 | 1.33 | 4.0 | 10.02 | 236 | 8.9 |
| 3# | 1.29 | 4.1 | 10.00 | 243 | 8.4 | 1.29 | 4.1 | 10.00 | 254 | 8.3 |
| 4# | 1.28 | 4.2 | 10.05 | 245 | 8.0 | 1.29 | 4.1 | 10.03 | 257 | 7.9 |
| 5# | 1.36 | 4.2 | 9.95 | 237 | 8.3 | 1.35 | 4.3 | 9.95 | 232 | 8.0 |
| 6# | 1.35 | 4.0 | 10.03 | 231 | 8.1 | 1.40 | 3.9 | 9.98 | 227 | 7.6 |
| 7# | 1.30 | 4.1 | 10.02 | 239 | 9.4 | 1.26 | 3.9 | 9.98 | 239 | 9.5 |
| 8# | 1.40 | 4.1 | 9.96 | 250 | 7.9 | 1.40 | 4.1 | 9.95 | 259 | 7.8 |
| 9# | 1.32 | 4.1 | 9.98 | 216 | 8.0 | 1.36 | 4.1 | 9.94 | 229 | 7.5 |
| 10# | 1.36 | 4.2 | 10.03 | 254 | 8.5 | 1.36 | 4.3 | 10.00 | 248 | 8.6 |
| 11# | 1.30 | 4.0 | 9.97 | 243 | 8.3 | 1.33 | 4.3 | 10.02 | 240 | 8.0 |
| 12# | 1.32 | 4.0 | 9.96 | 230 | 8.4 | 1.30 | 3.9 | 9.97 | 225 | 8.4 |
| 13# | 1.36 | 4.3 | 10.00 | 229 | 8.1 | 1.35 | 4.3 | 10.05 | 236 | 7.9 |
| 平均 | 1.33 | 4.1 | 9.99 | 240 | 8.4 | 1.33 | 4.1 | 9.98 | 241 | 8.2 |
| 平均值对应差异性% |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.4 |

备注：单位为国标单位。

通过上分析可见，经PVPP过滤处理后的酒体在总酸、色度、浓度、泡沫等指标上没有明显的影响，在苦味值其平均差异系数为2.4%，说明在偏差范围内对酒体没有明显影响，但苦味值约下降2%~3%。

2、风味物质差异分析

主要为啤酒的风味物质：乙醛、DMS、甲酸乙酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、丁酸乙酯、正丙醇、异丁醇、乙酸异戊酯、异戊醇、己酸乙酯、辛酸乙酯，各罐的具体数据略，下表二为各风味物质平均值：

表二  经与未经PVPP风味物质平均值

| 项目mg/l | 未经PVPP平均值 | 经PVPP平均值 | 差异性% |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙醛 | 5.36 | 5.64 | 5.1 |
| DMS | 0.017 | 0.019 | 11.1 |
| 甲酸乙酯 | 0.014 | 0.019 | 29.4 |
| 乙酸乙酯 | 10.11 | 9.68 | 4.3 |
| 乙酸异丁酯 | 0.041 | 0.053 | 25.5 |
| 丁酸乙酯 | 0.027 | 0.020 | 29.1 |
| 正丙醇 | 6.47 | 6.21 | 4.1 |
| 异丁醇 | 8.53 | 8.79 | 3.0 |
| 乙酸异戊酯 | 0.54 | 0.72 | 28.6 |
| 异戊醇 | 36.66 | 37.07 | 1.1 |
| 己酸乙酯 | 0.11 | 0.11 | 0 |
| 辛酸乙酯 | 0.12 | 0.13 | 8 |
| 醇：酯 | 4.7 | 4.8 | 2.1 |

针对差异性较大的（＞10%）DMS、甲酸乙酯、乙酸异丁酯、丁酸乙酯、乙酸异戊酯（略）等指标二次分析，见图一。

综合上表一、图一指标分析可见，对酒体中的醇类方面差异性很小，在实验允许的偏差范围内，可以说没有影响；在酯类方面，由于酒体中本身含微量的甲酸乙酯、乙酸异丁酯、丁酸乙酯、乙酸异戊酯，分析结果差异性较大，一方面是各酒体本身在这些指标上存在较大的差异，另一方面在气相中对这几个指标的分析存在差异性也较大，因此引起结果的差异性。在醇酯比方面，较为正常，可见，经与不经PVPP处理的酒体在酒体风味物质上没有明显影响。

3、非生物稳定性差异分析

主要指酒体的敏感蛋白和经相同周期强化后酒体的稳定性等方面的信息。具体的如下表三。

表三  非生物稳定性差异分析

| 罐号 | 未经PVPP |  | 经PVPP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 敏感蛋白 | 强化后浊度 | 敏感蛋白 | 强化后浊度 |
| 1# | 1.61/6.67/13.26 | 0.89 | 1.53/5.58/10.29 | 0.85 |
| 2# | 1.20/5.24/11.27 | 0.76 | 1.20/5.02/11.12 | 0.77 |
| 3# | 0.98/5.00/11.74 | 1.06 | 0.95/5.12/10.21 | 0.92 |
| 4# | 2.01/6.79/14.28 | 0.97 | 1.85/6.45/13.29 | 0.98 |
| 5# | 1.53/6.21/13.45 | 0.67 | 1.56/6.26/12.44 | 0.67 |
| 6# | 1.54/6.08/12.56 | 0.85 | 1.32/5.77/11.85 | 0.82 |
| 7# | 1.92/7.15/14.69 | 1.21 | 1.86/7.24/13.88 | 0.91 |
| 8# | 1.21/6.83/13.00 | 1.11 | 1.26/5.49/12.13 | 1.13 |
| 9# | 1.05/5.12/9.46 | 0.63 | 1.00/5.13/9.57 | 0.59 |
| 10# | 2.11/7.19/14.58 | 0.99 | 1.53/6.42/13.22 | 0.98 |
| 11# | 1.43/5.87/12.55 | 1.03 | 1.42/5.46/11.97 | 0.90 |
| 12# | 1.68/6.49/13.89 | 0.90 | 1.68/6.50/13.72 | 0.93 |
| 13# | 1.06/5.73/12.54 | 1.26 | 0.97/5.82/12.59 | 1.00 |
| 平均 | 1.49/6.18/12.87 | 0.95 | 1.39/5.87/12.02 | 0.88 |
| 平均差异分析：敏感蛋白为6.9%/5.1%/6.8%，强化后浊度为7.7%。 |  |  |  |  |

备注：强化浊度为四个周期后的数据；敏感蛋白为多酚测定仪分析，数据表示添加不同能够浓度单宁产生的对酒体最初浊度的差值，数据越大，敏感蛋白越多，酒体越不稳定。

为了更明确说明问题，对敏感蛋白平均值和强化后浊度进行图分析，见图二、图三。

从上表三、图二、图三分析可见，经过PVPP过滤后，酒体的敏感蛋白总体有一定下降（其中个别差异性为生产过程不均匀性造成的），平均值下降6.9%/5.1%/6.8%，在一定程度上提高了酒体的稳定性；经强化后酒体浊度也有一定差别（图三上个别的差异点为生产过程不均匀性造成的），总体上酒体的强化后浊度约下降7.7%，提高了酒体的非生物稳定性。有关敏感蛋白的具体说明，这里不再详细阐述。

4、多酚和多酚聚合指数差异分析

PVPP最主要的作用是去除多酚，提高酒体的稳定性。具体的分析数据如下。

表四  多酚和多酚聚合指数差异分析

| 罐号 | 未经PVPP |  | 经PVPP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多酚 | 多酚聚合指数 | 多酚 | 多酚聚合指数 |
| 1# | 96.3 | 2.56 | 75.6 | 3.02 |
| 2# | 97.1 | 2.13 | 83.1 | 2.37 |
| 3# | 88.9 | 2.09 | 69.7 | 2.79 |
| 4# | 87.3 | 2.37 | 72.3 | 2.61 |
| 5# | 95.0 | 1.98 | 80.4 | 2.17 |
| 6# | 92.3 | 1.87 | 73.5 | 1.98 |
| 7# | 90.7 | 2.47 | 77.4 | 2.81 |
| 8# | 86.4 | 2.19 | 70.3 | 2.33 |
| 9# | 95.5 | 1.83 | 79.2 | 1.80 |
| 10# | 98.0 | 1.94 | 83.5 | 2.00 |
| 11# | 92.1 | 2.06 | 79.7 | 2.10 |
| 12# | 90.6 | 2.18 | 70.3 | 2.51 |
| 13# | 91.1 | 2.00 | 73.8 | 1.99 |
| 平均 | 92.4 | 2.13 | 76.1 | 2.35 |
| 平均差异分析： 多酚为19.3%，多酚聚合指数为9.8%。 |  |  |  |  |

从上表四、图四、图五分析可见，PVPP对多酚的去除率平均在19%左右，多酚在一定程度上影响酒体的非生物稳定性，因此，可提高酒体的非生物稳定性；多酚在另一方面又是酒体风味稳定性一个有利的因素，其的含量在一定范围内与酒体的风味稳定性成正比，因此，会在一定上影响酒体的风味稳定性，这一方面，从多酚聚合指数上来分析更为明了。从多酚聚合指数的分析上来看，其在一定程度上提高酒体的聚合指数（聚合指数表针了酒体的风味稳定性，一般值越小酒体的风味稳定性越长），反而在一定程度上影响酒体的风味稳定性，从图五分析可得，多酚聚合指数约提高了9%左右（其中有两点异常可能是实验或生产过程的不均匀性造成的），一部分具有还原能力的多酚被PVPP吸附，而提高聚合指数。综上两点的分析表明，PVPP对提高酒体的非生物稳定性有一定贡献，但从风味稳定性上来讲没，反而起到下降的作用，这方面我们将在专门的论题上给予详细阐述。

5、小结

从上几点分析综合来讲，在过滤过程中合理的使用PVPP不会对酒体的指标造成影响，提高了酒体的非生物稳定性，但在一定程度上又影响了酒体的风味稳定性。

PVPP灰分分析

PVPP灰分是指在PVPP样品中存在无机成分，也是表示PVPP含量的一种方式，灰分越少PVPP越纯净，PVPP灰分在一定程度上表征了PVPP的纯度。PVPP在实际生产使用过程中，由于不断的再生，容易被其他杂质污染，最终影响其的作用效果，因此，可通过灰分的分析来判断其的作用效果和需要解决的问题。

PVPP灰分分析主要原理是经浓硫酸碳化和高温碳化，最终剩下残留的无机物及为灰分。分析过程中主要的仪器为隔焰炉和陶瓷坩埚，分析中主要操作为称量的精密度，要求达到万分之一，其中灰分百分比计算公式为：灰分含量=[（W2—W0）/（W1—W0）]×100。下我们对该方法进行精密度试验，具体见下表五。

表五  灰分测定精密度分析

| 样品重量（g） | 灰分重量（g） | 灰分百分比含量% |
| --- | --- | --- |
| 5.2146 | 0.0238 | 0.456 |
| 5.1598 | 0.0247 | 0.479 |
| 5.4235 | 0.0224 | 0.413 |
| 5.0012 | 0.0245 | 0.490 |
| 5.1658 | 0.0233 | 0.452 |
| 5.3256 | 0.0253 | 0.476 |
| 平均灰分百分比含量%：0.461，标准偏差为：3.2%。 |  |  |

从上分析可见，该方法在一定程度上可以较为真实的反应PVPP的灰分。

假定有这样一个PVPP系统，我们要较综合快速的分析其的使用效果和再生的作用，具体拟下实验方案分析：

- 分析检测不同品种酒体在过PVPP前后酒体的多酚含量；

- 取生产使用的PVPP溶液在实验室模拟车间过滤情况，分析前后的多酚含量；

- 从PVPP贮藏罐中取适量的经再生后的PVPP溶液，经处理后分析PVPP的灰分以表明其真实的PVPP含量；

- 取未使用的PVPP，分析其的灰分含量以比较现使用再生PVPP的效果。

实验结果分析：

- 取不同过滤批次的酒体进行分析，具体结果如下：

表六  大生产经与未经PVPP多酚分析

| 品种°P | 经PVPP前多酚（mg/l） | 经PVPP后多酚（mg/l） | 差异性% |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 54.9 | 55.7 | 1.45 |
| 10.0 | 59.3 | 58.7 | 0.8 |
| 10.0 | 57.1 | 58.3 | 2.1 |
| 10.0 | 59.0 | 59.0 | 0 |
| 10.0 | 56.2 | 56.1 | 0.18 |
| 10.0 | 143.2 | 140.1 | 2.2 |
| 10.0 | 141.3 | 136.4 | 3.5 |
| 10.0 | 140.2 | 133.7 | 4.7 |
| 10.0 | 133.9 | 130.3 | 2.7 |
| 平均差异性： |  |  | 1.96 |

从上分析可见，在过滤过程中过PVPP前后的酒体多酚含量差别较小，其平均差异性为4.96%，属实验误差，可以说明PVPP的作用效果很差。

- 为了进一步说明问题，我们取生产使用的PVPP溶液在实验室进行试验，分析前后的多酚含量，具体结果如下：

表七  实验室多酚分析

| 品种°P | 经PVPP前多酚（mg/l） | 经PVPP后多酚（mg/l） | 差异性% |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 64.0 | 62.5 | 2.3 |
| 10.0 | 63.0 | 62.4 | 1.0 |
| 10.0 | 57.7 | 57.1 | 1.0 |
| 10.0 | 60.1 | 59.1 | 1.7 |
| 10.0 | 63.9 | 63.1 | 1.3 |
| 10.0 | 135.6 | 132.6 | 2.2 |
| 10.0 | 147.9 | 140.5 | 5.1 |
| 10.0 | 131.2 | 124.8 | 5.0 |
| 平均差异性： |  |  | 2.45 |

备注：其中PVPP的添加量为足够量。

从上实验的结果来看，与上的结论一样，PVPP的作用效果很差。

- 在分析中，我根据PVPP的灰分测定原理以及方法对生产中使用的和未使用的PVPP进行分析，从其所含的灰分表明其的效果，具体的分析如下：

表八  灰分分析

| 品种 | 灰分% | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 再生PVPP1 | 17.3/17.9/17.7 | 差异性在允许范围内 |
| 再生PVPP2 | 17.6/17.8/17.1 |  |
| 新的PVPP | 0.45/0.46/0.43 |  |

从上分析可知，再生使用的PVPP灰分成分很高，颜色为土黄色，经镜检分析很大成分是硅藻土，原因可能是在再生过程中硅藻土的渗入，经不断累积达到一定含量，从而影响PVPP有效作用，同时还会造成不必要的污染（主要为硅藻土污染）。同时，在定期对PVPP灰分的分析中，根据灰分的含量，可以分析过滤过程的有关问题，如当PVPP灰分＞3时，主要原因和解决措施是PVPP已经被过滤助剂硅藻土污染，应增加PVPP的添加量，等等。因此，根据经验和分析及有关材料，认为从分析和解决措施上体现了不同灰分对PVPP过滤效果的影响，如表九。

表九  PVPP灰分的范围与分析解决措施

| PVPP灰分含量% | 分析和措施 |
| --- | --- |
| ＜0.5 | PVPP的成分很纯净 |
| 0.5-0.9 | 正常范围和使用 |
| 0.9-2 | 基本可以使用，要检查捕捉器和再生系统 |
| ＞3 | 已被过滤助剂硅藻土污染，应增加PVPP的添加或处理 |
| ＞6.5 | 考虑分析PVPP的实际使用效果，以及过滤过程中的压差变化情况，根据具体情况而定 |
| ＞16 | 此时的PVPP已经失效，更换全部PVPP |

小结

通过上的案例的综合分析可得，在实际使用过程中，PVPP的灰分分析是一个重要的参数，可结合多酚的分析，全面的了解PVPP的使用效果，其中可通过灰分的分析更进一步的解决问题，因此，灰分分析应作为一个重要的因素在PVPP的使用中，定期对灰分进行检查，及时发现问题与解决问题。

结束语

PVPP过滤系统是一个复杂的过滤系统，在该系统中存在着很多相互联系和制约的因素而影响最终酒体的指标差异。在对PVPP过滤的效果分析中，一般指标差异性很小，风味物质之间的差异性也很小，在对一些个别指标的差异性有待进一步研究；其中在对风味稳定性方面，PVPP过滤有一定的负面影响；在与灰分研究中，强调了灰分的重要性以及相应能反应的问题与解决措施。

参考文献

- 啤酒工业手册

- J.Am.S.oc.Brew.Chem.2003，61（3）

- 啤酒生产技术，科学出版社，2004年

- 啤酒抗氧化指标的研究，啤酒科技，2004年